# 9. ТЕХНОЛОГИИ  ИМПУЛЬСНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ  НА  МАТЕРИАЛ

## 9.1. ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Введение

Технологии с использованием импульсных сильных токов относятся наряду со взрывными (использование взрывчатки) к высокоскоростным, при которых реализуется интенсивное силовое воздействие на обрабатываемый объект. Часто объекту при этом сообщаются большие скорости, что открывает новые технологические возможности, например, появление пластических свойств хрупких материалов (сплавы молибдена).

К технологиям, использующим сильные импульсные токи, принадлежат электрогидравлические (сильноточный разряд в воде) и магнитно-импульсная обработка материалов (создание сильного импульсного магнитного поля и организация силового действия этого поля на обрабатываемый объект).

Рассмотрим электрофизические основы технологии.

### 9.1.1. Основные сведения.

При импульсном электрическом разряде в жидкости происходит быстрое выделение энергии в канале разряда. В результате давление в канале разряда значительно превышает внешнее, канал быстро расширяется, что приводит к возникновению ударной волны и потоков жидкости.

Механические проявления импульсного разряда в жидкости принято называть электрогидравлическим эффектом, а установки с использованием этого эффекта - электрогидравлическими. В качестве рабочей среды в таких установках используется, как правило, техническая вода.

Обычно электрогидравлическая установка состоит из накопителя энергии НЭ  (рис.1), зарядного устройства ЗУ и технологического блока ТБ, содержащего некоторый объем жидкости, систему электродов, между которыми создается импульсный разряд, и обрабатываемый объект, располагаемый вблизи канала разряда К.

Накопитель энергии, как правило, представляет собой  батарею импульсных конденсаторов высокого напряжения емкостью С. Конденсаторная батарея соединяется с электродной системой в технологическом блоке через разрядник Р, наличие которого позволяет зарядить емкость С до требуемого напряжения от зарядного устройства  ЗУ со сравнительно небольшим током. Соединение накопителя энергии с технологическим блокам выполняется мало индуктивным, для чего используются специальные коаксиальные кабели высокого напряжения. Применение коаксиальных кабелей помимо уменьшения индуктивности разрядной цепи ослабляет электромагнитные поля вблизи работающей установки.

Разрядник Р может быть управляемым или неуправляемым. Он представляет собой, как правило, двухэлектродный или трехэлектродный (тригатрон) воздушный искровой промежуток, в некоторых случаях помещаемый в звукоизолирующем корпусе. В установках с большой частотой следования разрядов промежуток разрядника продувается сжатым воздухом, а электроды охлаждаются водой.

Наличие технологического блока характерно для установок, предназначенных для обработки транспортабельных деталей или материалов (например, деталей в машиностроении и металлообработке, сырья в горнорудной промышленности и промышленности строительных материалов и т.д.) В таких электрогидравлических установках, как установки для бурения, разрушения негабаритных  кусков горных пород для эхолокации водоемов, технологический блок отсутствует и вместо него используется перемещаемая электродная система, погружаемая в шнур, заполненный жидкостью, или в водоем.

Принцип работы типичной гидравлической установки поясняют графики изменения во времени основных электрических параметров, приведенные на рис.2.

|  | До момента t1 происходит заряд накопителя: напряжение на конденсаторе С растет до U1=103 - 105B. В момент t1 накопитель подключается к искровому промежутку в жидкости и начинается процесс электрического пробоя промежутка. По завершении пробоя в момент t2 наступает канальная стадия разряда. Напряжение uC за время t2 - t1 несколько падает (до Uпр ) из-за стекания заряда с конденсатора С вследствие электропроводности среды в промежутке. Если при пробое ток i, протекающий через промежуток, растет незначительно, то по завершении пробоя он резко возрастает. Обычно ток в течение канальной стадии имеет форму, близкую к синусоидальной с большим затуханием. |
| --- | --- |

Форма напряжения на промежутке uк отражает нелинейность. Импульс мощности P развиваемой в канале, имеет форму, близкую к треугольной.

В тех случаях, когда потери энергии за время пробоя t2 - t1 недопустимо велики или при рабочем напряжении  не обеспечивается стабильный пробой промежутка при требуемом расстоянии между электродами, перед каждым разрядом электроды закорачиваются тонкой проволочкой, которая взрывается под действием тока

При разряде или электрическом взрыве проволочки в жидкости возникают ударная волна давления и  пульсирующая по размерам газовая полость, изменение положения которых относительно оси канала во времени показано на рис.3а соответственно кривыми 1 и 2. Ударная волна распространяется от канала разряда, давление на ее фронте падает, и на некотором расстоянии x  от оси канала разряда ударная волна переходит в звуковую.

Канал разряда в начале процесса расширяется с максимальной скоростью. После прекращения протекания тока полость канала разряда вследствие инерционности окружающей среды продолжает расширяться, достигает предельных размеров и затем начинает сжиматься. При расширении полости температура и давление в ней падают, а при сжатии повышаются, что приводит к затухающим пульсациям полости. Обычно период колебаний полости на несколько порядков превышает длительность разряда. Максимальные размеры полости в зависимости от выделившейся энергии при разряде и от условий протекания гидродинамических процессов в технологическом блоке составляют от нескольких до десятков сантиметров.

В случае применения взрывающейся проволочки картина механических проявлений несколько изменяется (рис.3б). С момента  подключения накопителя t1 начинается разогрев проволочки и происходит сравнительно медленное увеличение ее диаметра. К моменту начала электрического взрыва t3 от отдельных участков проволочки отделяются слабые ударные волны, распространяющиеся со скоростью, близкой к скорости звука.  В момент завершения взрыва  t4  возникает мощная ударная волна, обгоняющая ранее возникшие, и далее процесс протекает также, как и при разряде вследствие  пробоя промежутка.

Из-за потерь энергии в соединительных проводах и элементах накопителя, в канале разряда и в газовой полости только незначительная часть накопленной энергии подводится при пробое промежутка или взрыве проволочки к объекту обработки. Однако при разряде в жидкости достигаются высокие концентрации энергии и скорости обработки, что и определяет области применения электрогидравлических установок. Это прежде всего высокоскоростное деформирование металлов, разрушение и дробление хрупких материалов, очистка металлических деталей от формовочных смесей, окалины, эхолокация водоемов и т.п.

### 9.1.2.Технологические применения разряда в жидкости

Как уже отмечалось, технологии с применением электрического разряда в жидкости относятся к высокоскоростным. Этим и определяется преимущество этой технологии.

Можно назвать ряд технологических процессов, которые либо нашли применение, либо перспективны. Среди них:

- штамповка деталей из труднодеформируемых деталей;

- штамповка изделий сложной конфигурации ( экономия на оснастке - не требуется пуансона);

- дробление хрупких материалов (строительных материалов, геологических проб, некондиционного бетона, негабаритов и т.д.);

- очистка литья от формовочной земли (удается проводить очистку в формах сложной формы);

- очистка поверхностей от окалины, минеральных отложений и т.д.

- разрушение камней в почках человека ( без хирургического вмешательства, путем концентрации ударных волн в требуемом месте );

- активизация нефтяных скважин;

- эхолокация водоемов и многие другие.

Литература:

1. Электротехнический справочник. Раздел 54.3 Электрогидравлические установки. Т.3, Кн 2, М.: Энергоатомиздат, 1988.