## 5.6. Электросепарация.

Электрическая сепарация минерального сырья представляет собой процесс разделения с использованием энергии электрического поля сыпучих смесей веществ по физическому составу, крупности или форме.

Электрическая сепарация используется для двух целей: электрического обогащения и электрической классификации.

Электрическое обогащение - процесс разделения смесей веществ по их физическим свойствам.

Электрическая классификация - процесс разделения частиц одного вещества по размерам частиц.

Физические закономерности электрического обогащения и классификации имеют общие основы.

Трибоэффект открыл в 600 году до н.э. Фалес Милетский, который обнаружил электризацию янтаря при натирании его мехом или сукном. Однако только в 1881 году был зарегистрирован патент на способ электрической сепарации золота от кварца.

В настоящее время осуществляют обогащение:

- железных руд, цветных металлов; - алмазов; - при утилизации макулатуры, полимерных пленок;

-  при извлечении цветных металлов из лома;

Классификация осуществляется при:

- разделении асбеста и слюды по форме; - сепарации алмазных порошков по размерам.

### 5.6.1. Классификация сепараторов

| Способ сепарации: | по электропроводности | трибо- электростатическая | пиро- электрическая | диэлектрическая (по e) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | - электростатическая |  |  |  |
| поля в рабочем | - коронная | электростатическая |  |  |
| промежутке: | - коронно-электростатическая |  |  |  |
| Конструктивные | - в тонком слое: барабанные, лотковые |  |  |  |
| признаки: | - в объеме: камерные, с кипящим слоем, флюидизационные, |  |  |  |
|  | пневматические дутьевого типа |  |  |  |

### 5.6.2. Сепарация по электропроводности.

1) Барабанные электростатические сепараторы.

|  | На барабанных электростатических сепараторах осуществляется разделение сыпучих веществ, имеющих отличные электропроводности. На рис.1. представлена конструкция такого сепаратора. Электростатическое поле создается между некоронирущим высоковольтным электродом 3 и заземленным барабаном (осадительным электродом) 2. Частицы разделяемых материалов из дозатора попадают на поверхность вращающегося барабана. После перемещения их в зону электростатического поля проводящие частицы в результате контактной зарядки приобретают заряд противоположный по знаку потенциалу высоковольтного электрода. Возникающая при этом сила электрического поля отрывает частицы от поверхности барабана и они попадают в приемник III. Непроводящие частицы не успевают приобрести избыточный заряд и |
| --- | --- |

под действием сил тяжести падают в приемник I. В приемник III попадает смесь из проводящих и непроводящих частиц, не прошедших разделение.

Скорость вращения барабана составляет 40 ¸ 400 об/мин. Напряженность электростатического поля Еэл.ст= 3¸4 кВ/см. Производительность сепаратора на погонный метр длины Q » 2 т/(м ч). Диаметр сепарируемых частиц находится в диапазоне 100 мкм ¸ 3 мм.

2). Барабанные коронные сепараторы.

|  | Для более эффективного разделения материалов по проводимости стали использовать сепараторы, у которых зарядка частиц осуществляется в поле коронного разряда. Это приводит к появлению заряда на непроводящих частицах, причем того же знака, что и коронирующий электрод. Значит возникает электрическая сила, удерживающая эти частицы на поверхности барабана в зоне разделения материалов. Кроме того, непроводящие частицы удерживаются на поверхности барабана силами зеркального отображения вплоть до удаления их с помощью скребка. Выбор напряжения на коронирующем электроде осуществляется исходя из условия: gv(непров)<e1gvкр<gv(пров) где gv(непров) и gv(пров) - проводимость материала непроводящей и проводящей частицы; gvкр=jкр/Екр - проводимость газа в поле коронного разряда. В результате разделение проводящих и непроводящих материалов происходит на разных сторонах поверхности барабана, что обеспечивает более селективное отделение проводников от непроводников. |
| --- | --- |

3). Барабанные коронно-электростатические сепараторы.

|  | Наибольшее распространение получили коронно-электростатические сепараторы (см. рис.3), у которых вслед за коронирующим электродом 3 размещается высоковольтный некоронирующий отклоняющий электрод 4. В этих сепараторах механизм зарядки частиц в зоне коронного разряда аналогичен. Введение в рабочую зону дополнительного электростатического поля увеличивает роль электрических сил, способствующих более раннему отклонению проводящих частиц от барабана. Частицы диэлектриков, при прочих равных условиях, удерживаются на большем участке периметра барабана. В результате этого увеличивается разница в траекториях проводящих и непроводящих частиц. Таким образом, электродная система является важнейшим узлом этих сепараторов. Осадительные электроды изготавливают обычно из бронзовых или стальных труб; они имеют диаметр 125 - |
| --- | --- |

350 мм и длину до 3 м. Для уменьшения влияния адгезионных сил поверхность осадительных электродов должна быть гладкой, поэтому ее хромируют и полируют.

Получили распространение два типа коронирующих электродов: проволочные и игольчатые. Проволочные электроды выполняют из нихромовой или вольфрамовой проволоки диаметром 0,25 ¸ 0,4 мм. Игольчатые электроды монтируют на несущем стержне на расстоянии 3 ¸ 6 мм друг от друга.

Конструкции отклоняющих электродов весьма разнообразны. На рис.4. показаны комбинации проволочного коронирующего электрода и различных отклоняющих электродов.

Наличие вращающихся со значительной частотой деталей и трущихся частей вызывает эксплуатационные осложнения. Кроме того, эти сепараторы мало эффективны для разделения тонкоизмельченного материала крупностью ниже 50 - 70 мкм вследствие адгезионного взаимодействия минеральных частиц между собой и с поверхностью барабана.

4). Лотковые наклонные электростатические сепараторы.

|  | Данные типы сепараторов нашли широкое применение для разделения рутила и циркона. Сепарируемые материалы из бункера 1 (см. рис.5) попадают на наклонную плоскость, расположенную под углом 20-420 к горизонтали. Скользя по заземленному лотку сначала в поле коронного разряда, создаваемом между электродами 3 и 2, а затем в электростатическом поле, образуемом электродами 4 и 2, проводящие частицы рутила заряжаются положительно и концентрируются в верхней части слоя. Непроводящие частицы циркона заряжаются отрицательно и концентрируются в нижней части слоя. Электростатическое поле способствует лучшему разделению частиц. Для лучшего разделения частиц минералов под наклонной плоскостью размещают дополнительный отклоняющий электрод 5, на который подают высокое напряжение положительной полярности. На процесс сепарации существенно влияют длина и угол наклона заземленного электрода 2. Для уменьшения влияние адгезионных сил к поверхности заземленного электрода часто |
| --- | --- |

его поверхность покрывается графитопластом. Производительность сепаратора Q = 3 т/(м ч).

Для барабанных и лотковых сепараторов электропроводность разделяемых материалов должна отличаться на 2 порядка.

### 5.6.3. Трибоэлектростатическая сепарация.

Для разделения материалов, имеющих низкую электропроводность, электризацию частиц производят:

- либо при трении частиц между собой,

- либо при трении частиц о специальную поверхность трибоэлектризующего элемента.

1). Барабанные электростатические сепараторы.

|  | У представленного на рис.6 барабанного трибоэлектростатического сепаратора зарядка частиц разделяемых материалов осуществляется на наклонной плоскости 2 за счет трибоэлектризации, при их контакте с поверхностью плоскости. Подбирая материал плоскости можно регулировать знак заряда, приобретаемый частицами. Кроме того, установлено, что подача на металлическую пластину высокого напряжения положительной или отрицательной полярности (в зависимости от свойств разделяемых материалов) может значительно увеличить трибоэлектрический заряд. Разноименно заряженные частицы поступают в электростатическое поле, создаваемое между электродами 3 и 4, где происходит их разделение. Положительно заряженные частицы под действием электрического поля отрываются от поверхности барабана и попадают в приемник 3 (III). Отрицательно заряженные частицы скребком 6 счищаются в приемник 3 (I). |
| --- | --- |

2). Камерные электростатические сепараторы (сепараторы свободного падения).

После зарядки разделяемый материал поступает из дозатора в зону с электростатическим полем. Поле создавается вертикально расположенными некоронирующими электродами. Падая вниз под действием сил тяжести, частицы отклоняются в сторону некоронирующих электродов под действием кулоновских сил. Направление действия электрической силы зависит от знака избыточного заряда частицы. На рис. 7 приведена схема камерного электростатического сепаратора. Расширение межэлектродного расстояние в нижней части сепаратора позволяет расширить веер разделяемых материалов и улучшить таким образом их сепарацию. Преимуществом данного типа сепараторов является большая производительность, так как процесс разделения частиц материала осуществляется не на поверхности электрода, а в межэлектродном пространстве. Недостатком данной конструкции является постепенное накапливание слоя частиц в результате осаждения частиц на электроды. При образовании на электроде слоя пыли определенной величины он отваливается от электрода и часть отсепарированного материала попадает в непригодные хвосты.

Для  предотвращения накапливания осевших частиц производят очистку осадительных электродов. На рис.8 представлена конструкция камерного электростатического сепаратора фирмы "Кали унд Зальц АГ" (Германия). Осадительные электроды сепаратора представляют собой два ряда параллельно установленных  вертикальных вращающихся вокруг своей оси труб. Они очищаются от налипшей пыли неподвижными щетками, укрепленными параллельно трубам с тыльной стороны. Промышленные сепараторы такого типа имеют рабочую длину электродов 10 м, расстояние между электродами  250 мм. Напряженность электростатического поля 4 - 5 кВ/см. Удельная производительность сепаратора составляет 10 - 30 т/(м ч).

3). Сепараторы с кипящим слоем (трибоэлектростатические флюидизационные сепараторы).

|  | Сепаратор состоит из флюидизационной ванны 2 (см. рис.9), которая имеет пористую перегородку 3 со слоем 4 смеси порошковых материалов, подлежащих сепарации. Через пористую перегородку в ванну подают восходящий поток воздуха и частицы порошка переводятся во взвешенное состояние. Частицы заряжаются при столкновении друг с другом. В ванне на некотором расстоянии от пористой перегородки установлены проволочные электроды, к которым подводится высокое напряжение. Электростатическое поле, создаваемое между высоковольтными электродами и проводящей заземленной лентой транспортера 1, вытягивает из кипящего слоя частицы одного из разделяемых материалов, заряженные тем же знаком, что и потенциал высоковольтных электродов. Осаждаясь на проводящую ленту транспортера, частицы удерживаются силами зеркального отображения вплоть до момента |
| --- | --- |

удаления их скребком 5 в бункер для концентрата. Частицы другого из разделяемых материалов, заряженные противоположным зарядом, концентрируются около высоковольтных электродов и периодически разгружаются из ванны через сливные отверстия.

### 5.6.4. Пироэлектрическая сепарация.

Некоторые кристаллические материалы при нагреве и резком охлаждении электризуются.

|  | Для реализации этой зарядки с помощью барабанных сепараторов (см. рис.10) стенки бункера-дозатора 1 выполнены в виде нагревательных элементов 3. Нагретый материал, попадая на холодную поверхность барабана 2, быстро охлаждается. Кристаллические материалы, склонные к пироэлектризации заряжаются и удерживаются на поверхности барабана силами зеркального отображения вплоть до удаления их скребком 5 в приемник I. Частицы других материалов не заряжаются, отрываются от поверхности барабана и попадают в приемник III. |
| --- | --- |

### 5.6.5. Диэлектрическая сепарация.

Диэлектрическая сепарация основана на различии в значениях и направлениях пондеромоторных сил, действующих на поляризованные частицы твердых тел в неоднородном электрическом поле. Пондеромоторная сила равна:

F = 2 p e0  e2 a3 (e1 - e2) / (e1 + 2 e2) grad E2

где e1 - относительная диэлектрическая проницаемость частицы, e2 - относительная диэлектрическая проницаемость среды, а - радиус сферической частицы, Е - напряженность электрического поля.

В диэлектрических сепараторах разделяемый дисперсный материал подают в неоднородное электрическое поле, создаваемое электродами различной конфигурации. Разделение осуществляют в жидкой, реже в воздушной, непроводящей среде. Поведение частиц определяется разностью диэлектрических проницаемостей частицы e1 и среды e2. В том случае, когда e1(1) > e2 частица втягивается в область с наибольшей напряженностью электрического поля; если же e1(2) < e2 частица выталкивается из этой области. Практически для любой пары минералов и других веществ можно подобрать условия при которых они разделяются.

Рабочее пространство сепараторов заполняют жидкой средой, состоящей из двух смешивающихся компонентов, диэлектрическую проницаемость которой можно регулировать в широких пределах изменением соотношения составных частей. В качестве среды используют смеси: керосин - нитробензол, скипидар - нитробензол, четыреххлористый углерод - метиловый спирт, гексан - ацетон, керосин - диметилформамид и др.

В диэлектрических сепараторах применяют, как правило, изолированные проволочные электроды на которые подают высокое напряжение переменной полярности промышленной частоты для исключения зарядки и налипания частиц на электроды.

Конструкции диэлектрических сепараторов разделяют на следующие виды: щелевого типа (провода в диэлектрических пазах), с направляющей плоскостью (диэлектрические пластины с прорезями между плоскими электродами), с пространственным расположением электродов, для сепарации в воздушной среде.

В диэлектрических сепараторах щелевого типа (см. рис.11.) проволочные электроды 2 монтируют в вертикально установленные диэлектрические пластины 1. При свободном падении в жидкой среде частицы минералов с диэлектрической проницаемостью больше таковой у среды втягиваются в область наибольшей напряженности и отводятся полем. Частицы, имеющие диэлектрическую проницаемость меньшую, чем у среды, остаются в области с наименьшей напряженностью электрического поля и осаждаются в жидкости, не отклоняясь к диэлектрическим пластинам.

В диэлектрических сепараторах с направляющей плоскостью материал движется по наклонной пластине, на которой за счет размещения электродов создается напряженность электрического поля (см. рис. 12). В камере сепаратора, заполненной смесью керосина со спиртом, устанавливают наклонно две параллельные разделительные пластины, а параллельно им сверху и снизу - два плоских металлических электрода, на один из которых подается высокое напряжение. В разделительных диэлектрических пластинах под углом 10-150 к продольному направлению, то есть к горизонтали, делают параллельные щели длиной 100 мм и шириной 0,3 мм, расположенные на расстоянии 3 мм друг от друга. Так как электрическая проводимость пластины и среды значительно отличаются, линии вектора напряженности и вектора плотности тока резко сгущаются около щели. Разделяемый материал подают на верхнюю диэлектрическую плоскость в верхней части камеры сепаратора. При скатывании по плоскости частицы с большей, чем у среды диэлектрической проницаемостью материала, втягиваются в щели и проваливаются в них в боковые части сепаратора, а частицы с меньшей диэлектрической проницаемостью - перемещаются вниз по разделительной плоскости в промежутках между щелями. Продукты сепарации собираются в соответствующих отсеках внизу камеры сепаратора.